Полибетол-1 «COMFORT»

Полиуретановая

износостойкая эмаль без резкого запаха

для бетонных полов (матовая)

- высокая устойчивость к абразивному износу

- единовременное нанесение слоем до 200 мкм

- температура эксплуатации от -50 до +70˚С

- маслобензостойкое, водостойкое

- без резкого, неприятного запаха

- антискользящий эффект

- ударопрочное

- матовое

Полибетол-1 «COMFORT» — полиуретановая износостойкая матовая эмаль для бетонных полов. Предназначена для эффективной защиты бетонных оснований, подвергающихся постоянному механическому и абразивному воздействию, а также проливам жидкостей и ГСМ в помещениях гражданского и промышленного назначения.

Полибетол-1 «COMFORT» представляет собой высокопрочное однокомпонентное полиуретановое покрытие, практически не имеющее запаха, позволяет в комфортных условиях производить окраску и ремонт бетонного основания, не останавливая производственных процессов и ведения хозяйственной деятельности.

Благодаря особому составу полученное покрытие обладает высокой механической прочностью, водонепроницаемостью и инертностью к нефтехимии, сохраняя на длительный срок эксплуатации первоначальный внешний вид пленки и защищая бетонные поверхности от загрязнений и разрушения.

Качественные современные компоненты и современный подход в производстве эмалей, наделяют полиуретановое покрытие Полибетол-1 «COMFORT» исключительными эксплуатационными характеристиками:

- Отсутствие резкого, неприятного запаха – без ухудшения прочностных характеристик полиуретанового покрытия делает нанесение эмали более комфортным и безопасным практически на любых объектах промышленного и гражданского комплекса;

- Возможность толстослойного нанесения – высоконаполненный состав эмали позволяет окрашивать поверхности с единовременным нанесением покрытия до 200 мкм, за счет чего скрываются мелкие неровности и дефекты бетонной поверхности придавая окрашенным полам эстетичный и опрятный вид;

- Матовая, антискользящая фактура – после высыхания поверхность приобретает ровную, гладкую, матовую фактуру с антискользящим эффектом.

Для достижения наилучшего результата и долговечности покрытия рекомендуется использовать эмаль Полибетол-1 «COMFORT» в качестве финишного слоя в комплексной системе с: Полибетол-грунт – полиуретановый грунтующий состав без резкого запаха. Данный подход позволит исключить образования дефектов покрытия и значительно улучшит сцепление с основанием.

Применение

Полиуретановое покрытие без резкого неприятного запаха Полибетол-1 «COMFORT» применяется для бетонных оснований марки не ниже М250 на объектах промышленного и гражданского назначения:

- торговые и складские помещения;

- гаражные комплексы;

- автосервисы, автомойки и автомастерские;

- многоэтажные парковки;

- общественные помещения;

- частные домостроения.

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Окрашиваемые поверхности должны быть подготовлены согласно Своду правил для изоляционных и отделочных покрытий СП 71.13330.2017 (СНиП 3.04.01-87). Подготовка включает следующие операции: – очистка поверхности с удалением цементного молочка – шпаклевание трещин и раковин – просушивание сырых мест – шлифование. |  |
| Состав в емкости тщательно перемешать строительным миксером до достижения однородности, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары. Не требует разбавления. |  |
| Нанесение |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Относительная влажность, не более | 95% |
| Очистка оборудования | Р-универсал, ксилол, сольвент, ацетон, растворители 646-650, Р-4, Р-5. |
| Наносить кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую поверхность. |  |
| Наносить рекомендуется с расходом 0,15 на 1 м² для гладкой поверхности. Для пористых поверхностей расход будет больше. При нанесении более толстых слоев возможно образование пузырей в высохшей пленке. Интервал межслойной сушки 10 часов при температуре 20℃ и влажности не менее 60%. |  |
| Покрытие полностью достигает эксплуатационных показателей при 20℃ через 7 суток после нанесения. С понижением температуры и влажности время увеличивается. |  |
| Срок эксплуатации |  |
| Более 1 года |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-002-01524656-2017 |
| Основа материала | раствор изоцианатного преполимера |
| Температура эксплуатации покрытия | От -50℃ до + 70℃. |
| Цвет покрытия, RAL | серый |
| Показатели |  |
| Внешний вид | Вязкая жидкость |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре (20,0±0,5)℃, с | 30-60 |
| Степень перетира по штрихам, мкм, не более | 60 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 80-85 |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃ и влажности не менее 60%, ч, не более | 10 |
| Внешний вид покрытия после высыхания | Однородное матовое покрытие |
| Укрывистость, мкм, не более | 200 |
| Плотность, г/см³ | 1,43-1,53 |
| Адгезия к бетону, МПа, не менее | 1,0 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее | 0,28 |
| Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска | 2-12 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию мине-рального масла при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина при (20±2)℃, ч, не менее | 8 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками ци перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от минус 40℃ до плюс 40℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 24 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!