Бетокор 2TM

Эпоксидное

быстросохнущее износостойкое покрытие

для железобетонных конструкций

- высокая износостойкость и ударопрочность

- начало пешеходной нагрузки (4 ч.)

- ввод объекта в эксплуатацию (72 ч.)

- высочайшая химическая стойкость

- отличная масло и бензостойкость

- ускоренное высыхание – 1 час

- биозащитные свойства

- превосходная адгезия

- водостойкость

- матовая

Бетокор 2TM –  быстросохнущее износостойкое эпоксидное покрытие, предназначенное для защиты железобетонных изделий (ЖБИ) и других минеральных поверхностей, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности на предприятиях с высокой механической и химической нагрузкой.

Бетокор 2TM – двухкомпонентный состав на основе модифицированной эпоксидной смолы с высоким содержанием активных химическистойких компонентов и специальных биоцидных добавок.

Высокая скорость высыхания покрытия (всего один час после нанесения состава), позволяет использовать Бетокор 2ТМ для выполнения срочных работ по защитному окрашиванию железобетонных конструкций и изделий различного предназначения.

Благодаря идеально сбалансированному составу и особым инновационным добавкам, итоговое покрытие обладает превосходными эксплуатационными свойствами:

- высокая механическая прочность,

- химическая стойкость

- водостойкость;

- предупреждение возникновения биопоражений на окрашенных основаниях;

- возможность оперативного ввода в эксплуатацию окрашенной поверхности (при щадящих условиях воздействия – через 4 часа после нанесения финишного слоя).

Модифицированная эпоксидная основа состава Бетокор 2TM и высокое содержание нелетучих веществ (при нанесении даже в 1 слой), позволяют сформировать высокопрочную защитную финишную пленку увеличенной (до 200 мкм) толщины.

В результате нанесения, на окрашиваемой поверхности формируется гладкий защитно-декоративный красочный слой способный нивелировать незначительные неровности.

Применение эпоксидного покрытия Бетокор 2TM для защиты железобетонных конструкций обеспечивает окрашенную поверхность такими защитными факторами как:

- Химическая стойкость финишной пленки защитит при прямом воздействии растворов кислот и щелочей, бензина и прочих горюче-смазочных материалов, спиртов, нефти, а также морской и пресной воды;

- Активный биоцидный состав значительно увеличит срок службы финишного покрытия и окрашенных конструкций, за счет предупреждения развития микроорганизмов, как на поверхности, так и под красочной плёнкой;

- Толстослойное нанесение и высокая скорость полимеризации позволят всего за один проход окрашивания выполнить все необходимые работы и в кратчайшие сроки защитить ЖБИ от воздействия различных агрессивных факторов, а также создать эстетичный, декоративный красочный слой;

Образуемое покрытие проявляет химическую стойкость при длительном воздействии:

- агрессивных газов (SO2, CO2, Cl);

- солёной и пресной воды, растворов солей и щелочей;

- бензина, дизельного топлива и минеральных масел;

- облива растворами кислот и органических растворителей;

- воздействии 5 % раствора серной кислоты.

Усиленное защитное покрытие, образуемое комплексным применением эпоксидного состава Бетокор 2TM, совместно c пенетрирующей грунт-пропиткой Феррогрунт ST, позволяет (при условии соблюдения технологии нанесения) сохранить защитные качества в условиях агрессивной промышленной среды до 8-10 лет.

Назначение

Быстросохнущее химстойкое покрытие Бетокор 2TM –  применяется для защиты железобетонных конструкций и изделий, расположенных внутри помещений или снаружи под навесом.

Быстросохнущий состав Бетокор 2ТМ рекомендуется для долговременной защиты:

- железобетонных опор, колонн, ограждений;

- ж/б плит перекрытий и стеновых блоков;

- железобетонных каркасов, балок, ферм, столбов;

- железобетонных труб, колец колодцев, градирней;

- гидротехнических сооружений, тоннелей;

- очистных сооружений, коллекторов, резервуаров;

- сельскохозяйственных объектов и сооружений;

- фундаментных блоков ФБС, стен зданий и т.д.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Затем в компонент А, добавить компонент Б (отвердитель, поставляемый комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости). |  |
| Состав наносить кистью, валиком, воздушным и безвоздушным распылением на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски поверхность. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | -5°С |
| Прочность основания: сжатие/прочность на отрыв, МПа, не менее | 20/1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 8% |
| Разбавление, очистка оборудования | Ксилол |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Для получения финишного слоя до 200 мкм. «за один проход», состав наносить без добавления разбавителей. |  |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.4 – 2.5 мм - давление 3- 5 бар | Не более 10% |
| Для получения защитного слоя 80-100 мкм. «за один проход» при использовании метода воздушного распыления, необходимо довести состав до рабочей вязкости растворителем Ксилол, но не более 5-10% от объёма материала с использованием диаметра сопла 2-2.5 мм. |  |
| Для получения защитного слоя до 200 мкм. «набором» при использовании метода воздушного распыления. Состав довести до рабочей вязкости растворителем Ксилол, но не более 5-10% от объёма материала с использованием диаметра сопла 1.4 - 1.7 мм. Нанесение произвести в 2 слоя с межслойной сушкой 10-15 мин при температуре (20±2)°С. |  |
| Безвоздушное распыление - диаметр сопла 0.017 – 0.021” - давление 150- 200 бар. | Не требуется |
| Для получения защитного слоя до 200 мкм. «за один проход», состав наносить строго без добавления разбавителей. Нанесение следует производить, безвоздушным распылением с диаметром сопла 0.017 -. 0.021”, и давлением 150-200 бар. |  |

| Толщина мокрой пленки, мкм | Толщина сухой пленки, мкм | Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 80-100 | 160-180 | 45 мин. |
| 300 | 200 | 340-360 | 1 ч |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия |  |
| Основа материала | Модифицированная эпоксидная смола с высоким содержанием активных химическистойких и антикоррозионных компонентов |
| Внешний вид пленки | Однородная матовая поверхность |
| Компонент А |  |
| Объем сухого остатка, % | 70 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 70 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |  |
| Цвет покрытия, RAL | 7040, другие цвета от 200 кг. |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20,0±0,5)° С, ч, не менее | 10 |
| Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 0,5 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1 |
| Адгезионная прочность, Мпа, не менее | 2 |
| Готовность к щадящим пешеходным нагрузкам, t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 4 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 3 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| 3%-го раствора хлорида натрия, ч, не менее | 240 |
| Стойкость к статическому воздействию 5 % р-ра серной кислоты, ч, не менее | 130 |
| бензина, ч, не менее | 240 |
| масел, суток, не менее | 10 |
| воды, ч, не менее | 720 |
| Прочность пленки |  |
| При ударе, см, не менее | 30 |
| Твердость пленки по ТМЛ-А, отн. ед. не менее | 0,3 |

Безопасность

Работы по нанесению эпоксидного покрытия, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -10 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг Внимание!

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!