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Полимерстоун-2

Полиуретановый

высокопрочный эластичный наливной пол

•
долговечность и увеличение срока службы поверхности

•
высокая износостойкость и ударопрочность

•
не имеет неприятного запаха при нанесении

•
водостойкость и водонепроницаемость

•
создает бесшовное гладкое покрытие

•
высокая химическая стойкость

•
глянцевый

Полимерстоун-2 – полиуретановый компаунд для создания эластичного глянцевого бесшовного покрытия с высокой устойчивостью к вибрациям и механическим нагрузкам, а также для улучшения качества бетонного пола в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой.

Полимерстоун-2 - двухкомпонентный полиуретановый состав на основе нескольких разновидностей полимеров и специальных компонентов без добавления растворителя. После полимеризации компаунд образует прочное и ровное, глянцевое покрытие, демонстрирующее качественные характеристики необходимые для всесторонней защиты бетона: 

•
высокую стойкость к истиранию и абразивному износу;

•
химическую стойкость, водостойкость и водонепроницаемость;

•
отличную стойкость к механическим воздействиям;

•
не теряет своей эластичности с течением времени;

•
способность к перекрытию трещин в основании;

Финишное покрытие, образуемое Полимерстоун-2, предназначено для применения в системах промышленных и декоративных полиуретановых напольных покрытий, где имеются повышенные требования к химической и абразивной стойкости пола, в том числе в условиях повышенной влажности. Сбалансированное сочетание качественных характеристик обеспечивает финишному покрытию долговечность и простоту эксплуатации:

Высокое содержание нелетучих веществ - способствует формированию защитного покрытия высокой плотности;

Повышенная текучесть - способствует хорошей растекаемости (нивелированию) состава, обеспечивая после полимеризации гладкую поверхность покрытия и выравнивание основания.

Глянцевая поверхность – наделяет финишный слой красивой декоративной составляющей, и способствуют облегчению при многочисленных влажных уборках с применением различных моющих средств бытовой и технической химии.

Отсутствие органических растворителей - подразумевает отсутствие токсичных испарений и резкого запаха при нанесении, что даёт возможность использовать данный материал на объектах с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями, в частности - в цехах фармацевтической и пищевой промышленности. 

Применение

Наливной полиуретановый пол Полимерстоун-2, рекомендован к применению в помещениях гражданских и промышленных зданий таких как:

•
торговые и производственные помещения;

•
предприятия пищевой и фармацевтической промышленности;

•
предприятия здравоохранения, детские и медицинские учреждения;

•
складские помещения, гаражи и ангары;

•
авторемонтные мастерские, подвальные помещения.

Для достижения наилучшего результата и долговечности покрытия рекомендуется использовать полиуретановый наливной пол Полимерстоун-2 в качестве финишного слоя в комплексной системе с:

Эпоксидным двухкомпонентным грунтом Эпоксол-2MS – для прочных бетонных оснований марки не ниже М250 не требующих дополнительного упрочнения.

Полиуретановым грунтом ПС-Грунт – для прочных бетонных оснований марки не ниже М250 не требующих дополнительного упрочнения.

Полиуретановой грунт-пропиткой Протексил-2MS – для слабых, очень пористых оснований или бетонов невысоких марок ниже М250.

	Подготовка

	Окрашиваемые поверхности должны быть подготовлены согласно Своду правил СП 29.13330.2011 «Полы»  (Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88) и Своду правил для изоляционных и отделочных покрытий СП 71.13330.2017 (СНиП 3.04.01-87).
Подготовка включает следующие операции:

– очистка поверхности,

– шпаклевание трещин и раковин

– просушивание сырых мест

– шлифование с обязательным удалением цементного (известкового) молочка.

	Для устройства полиуретанового наливного пола, бетонное основание должно соответствовать ряду требований: 

– бетон необходимо выдержать не менее 28 дней до начала работ. 

– влажность бетонного основания не должна превышать 4,0 %. 

– температура бетонного основания должна быть минимум на 3 градуса выше точки росы. 

– если покрытие планируется уложить на уровне земли или ниже, под основанием обязательно должна присутствовать гидроизоляция. 

– марка бетона должна быть не ниже М250. 

– при нанесении и отверждении состава не должно быть сквозняков (в противном случае возможно образование дифектов в виде ряби и пузырей)

	Перед применением ПС-2 компоненты «А» и «Б» смешать с помощью миксера: сначала перемешать компонент «А» до получения однородного состава (особо тщательно промешать дно и углы тары), затем при перемешивании в емкость с компонентом «А» влить компонент «Б» и перемешивать до однородного состояния. Далее перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание – эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости. 

Вследствие разбавления отвержденный слой ПС-2 может со временем растрескиваться

	Нанесение

	Температура проведения работ
	от +10℃ до +30℃

	Относительная влажность, не более 
	80 %

	Очистка оборудования
	Р-универсал, ксилол, сольвент, ацетон, растворители 646-650, Р-4, Р-5.

	Состав вылить на сухую и чистую поверхность бетона и распределить по подготовленной поверхности шпателем с зубчатыми вставками, ракелем с регулируемым зазором, кельмой, мастерком, шпателем.

	Пузырьки воздуха на поверхности нанесенного состава удаляют игольчатым валиком сразу после нанесения. Для перемещения по свеженалитому составу необходимо использовать специальные игольчатые подошвы.

Допускается добавление в ПС-2 кварцевого песка или другого минерального наполнителя, не содержащего воду. Кварцевый песок можно также насыпать поверх нанесенного на бетонный пол состава. Состав с кварцевым песком удобно использовать в качестве шпатлевки. Плохо или совсем не растекающийся состав с кварцевым песком необходимо тщательно уплотнить и выровнять затирающими движениями.

	Наносить рекомендуется с расходом 3 кг на 1 м² поверхности, что соответствует толщине примерно 3 мм.

	Для увеличения срока эксплуатации рекомендуется бетонную поверхность предварительно загрунтовать составом Полимерстоун-Грунт.

	Покрытие полностью достигает эксплуатационных показателей при 20℃ через 7 суток после нанесения. С понижением температуры время увеличивается.

	В процессе отверждения покрытий недопустимы сквозняки


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Технические условия
	20.30.12-017-01524656-2018

	Основа материала
	Полиуретановое связующее

	Температура эксплуатации покрытия
	От -50℃ до + 80℃

	Показатели. Компонент А (полуфабрикат)
	Норма

	Внешний вид
	Вязкая жидкость 

	Условная вязкость по Брукфильду, R-6, 100 обор/мин при температуре (20,0±0,5)℃, мПа×с
	4000-8000

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	94-100

	Степень перетира, мкм, не более
	40

	Плотность (зависит от цвета), г/см³
	1,5±0,1

	Компонент Б (отвердитель)
	Норма

	Внешний вид
	Жидкость коричневого цвета

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	98-100

	Плотность, г/см³ к.Б
	1,23±0,01

	Готовая к нанесению смесь (к.А+к.Б)
	

	Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃,  ч, не более
	8

	Показатели отвержденного покрытия
	

	Внешний вид покрытия после высыхания
	Однородная глянцевая поверхность

	Цвет покрытия, RAL
	7040 

	Толщина нестекающего слоя, мкм, не менее
	100

	Укрывистость, мкм, не более (в зависимости от цвета)
	500

	Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее
	0,15

	Жизнеспособность после смешения компонентов при (20±2)℃, ч, не менее
	1

	Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска
	60-80

	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее
	72

	Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина при (20±2)℃, ч, не менее
	72

	Стойкость покрытия к статическому воздействию 

40% раствора гидроксида натрия при 20℃, ч, не менее
	72

	Стойкость покрытия к статическому воздействию 10% серной кислоты при 20℃, ч, не менее
	72

	Стойкость покрытия к статическому воздействию 37% соляной кислоты при 20℃, ч, не менее
	72


Меры предосторожности
Работы по нанесению композиции проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение
Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от минус 40℃ до плюс 40℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления
Тара: 20 кг и по согласованию с заказчиком.
Внимание!

· Поставляется в литографированной таре!

· Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!
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