Огнедрев Био+

Профессиональный

огнебиозащитный пропитывающий состав

для защиты дерева

- I и II группы огнезащитной эффективности

- высокая проникающая способность

- высокая скорость впитывания

- биозащита не менее 20 лет

- огнезащита не менее 5 лет

- антисептические свойства

- индикатор нанесения

- паропроницаемость

- водная основа

Огнедрев Био+ - профессиональный огнебиозащитный пропитывающий состав, предназначенный для создания на поверхности древесины активного трудновоспламеняемого слоя и защиты от факторов биологического воздействия (грибков, бактерий, насекомых, плесени и т.д.).

Огнедрев Био+ – представляет собой состав, усиленный активными целевыми неорганическими компонентами, предназначенными для защиты от возгорания обработанной древесины в случае возникновения прямого контакта с открытыми источниками огня: нагревательные бытовые приборы, непотушенная сигарета, искрящая проводка, камины и пр.

Огнедрев Био+ обеспечивает создание огнезащиты I и II группы (в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ (ГОСТ Р 53292- 2009), с целью увеличения времени сохранения деревянными конструкциями несущей способности на случай проведения эвакуации. Данное свойство, достигается за счет препятствования процессу возгорания и горения древесины.

Сроки защиты пропитки составляют:

- Огнезащита, составляет не менее – 5 лет.

- Биозащита не менее – 20 лет (под навесом, кровлей).

Пропитка Огнедрев Био+ имеет высокую скорость впитывания в древесину, она прекрасно сохраняет текстуру дерева, а её состав усилен биоактивными компонентами, образующими слой, препятствующий развитию плесневых, дереворазрушающих грибков, а также защищающими обработанную поверхность от насекомых-древоточцев.

Усиленная формула состава останавливает процесс гниения и биопоражения дерева, а обработанная поверхность остаётся паропроницаемой, не выделяет запаха и вредных веществ. Защитную пропитку можно применять как снаружи (под навесом), так и внутри помещений.

Благодаря оптимальному набору качеств, Огнедрев Био+ создаёт высокоэффективную защиту древесины и удобен в применении:

- тонирует обрабатываемую поверхность для контроля качества нанесения;

- является антисептической огнезащитной грунтовкой под любые типы ЛКМ;

- обеспечивает качественную огнезащиту деревянной поверхности;

- защищает от биопоражений в зонах повышенной влажности (грибки, бактерии, плесень и пр.).

Применение

Профессиональная огнебиозащитная пропитка Огнедрев Био+ предназначена для обработки новых и ранее обработанных антипиренами или антисептиками, любых типов деревянных конструкций в пожароопасных местах на открытом воздухе (при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков), а также внутри помещений с целью защиты от возгорания и биоповреждений:

- перегородок, перекрытий;

- обрешеток;

- стропил;

- обшивок;

- балок;

- стен;

Огнедрев Био+ подходит для огнезащиты и биозащиты, любых деревянных конструкций жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения.

Способ применения

Состав полностью готов к применению. Перед нанесением необходимо тщательно перемешать.

- Наносить на сухую, чистую поверхность (старые отслаивающиеся покрытия удалить механически), кистью, вымачиванием или с помощью краскопульта в 2-3 слоя;

- Не допускается нанесение на мерзлую и обледеневшую древесину;

- Температурный режим нанесения антисептика: от +5°С до +30°С;

- Межслойная сушка при температуре t (20±2)ºC - не более 60 минут.

Во избежание пропусков при обработке поверхности, состав имеет сигнальный «маркерный» цвет!

Обработанную древесину следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков до полного высыхания поверхности (на 24 часа при температуре 16-20°C и относительной влажности воздуха 60%)

Расход

Рассчитывается по следующему принципу, для получения:

- I группы огнезащиты: суммарный расход состава составит 500 гр/м2;

- II группы огнезащиты: суммарный расход состава составит 300 гр/м2;

- Биозащиты: суммарный расход состава составит 250 гр/м2.

На расход состава влияет также структура и состояние обрабатываемой поверхности.

Цвет

Цвет состава маркерный - розовый

Меры предосторожности

Работать в защитных очках, перчатках. Избегать попадания внутрь и на открытые кожные покровы. При попадании в глаза и рот промыть водой. При обработке методом распыления использовать респиратор.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня! Хранить в прочно закрытой таре, вдали от отопительных приборов, предохраняя от действия влаги и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +30°С.

36 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 5кг, 10кг, 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | Водный пропитывающий состав с содержанием антипиренов, фунгицидов |
| --- | --- |
| Время высыхания огнезащитного состава при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 2 |
| Цвет | Розовый |
| Водородный показатель, pH | 6-7 |
| Плотность, г/см3 | 1,07 |
| Огнезащита, лет, не менее | 5 |
| Биозащита, лет, не менее | 20 |
| ТУ |  |