Эпостат Пищепром-300S

Специальная

толстослойная грунт-эмаль «3 в 1»

для защиты внутренних поверхностей

пищевых резервуаров

- толстослойное нанесение до 300 мкм (в один слой)

- долговременная защита от коррозии

- стойкость к морской и пресной воде

- высокая химическая стойкость

- отличная маслостойкость

- термостойкость (до +90°С)

- отсутствие растворителей

- тиксотропность

- ударопрочность

- полуглянец

Эпостат Пищепром-300S – специальное высокоструктурированное покрытие для длительной защиты внутренних стальных поверхностей резервуаров и цистерн, предназначенных для хранения и переработки пищевых жидких продуктов, воды, сахарного сиропа, молока, спиртов и растительных масел.

Эпостат Пищепром-300S – двухкомпонентный тиксотропный состав, на основе специальной эпоксидной смолы адаптированный к эксплуатации в пищевой промышленности и отвечающий высоким требованиям безопасности и экологичности. Благодаря современным антикоррозионным и химически стойким пигментам, образуемое финишное покрытие обладает высокой стойкостью к агрессивным средам и обеспечивает надёжную защиту внутренних поверхностей пищевых резервуаров от возникновения коррозии.

Совокупность технических характеристик покрытия обеспечивает:

- замедление коррозионных процессов, вызываемых широким спектром агрессивных химических, атмосферных и иных воздействий;

- высокую стойкость к воздействию горючих и негорючих жидкостей;

- стойкость к постоянному воздействию высокой температуры (до +90ºС);

- высокую устойчивость к истиранию и механическим повреждениям;

- возможность нанесения на железобетонную поверхность, подверженную воздействию агрессивных сред.

Высокотехнологичный состав грунт-эмали «3 в 1» Эпостат Пищепром-300S позволяет, всего за один проход окрашивания, набрать необходимую толщину покрытия и надежно защитить поверхности резервуаров и цистерн от воздействия коррозионно-активных жидкостей используемых в пищевой промышленности.

Состав грунт-эмали Эпостат Пищепром-300S учитывает нормативные требования и обладает всеми необходимыми качествами и свойствами для покрытий подобного типа:

Увеличенная толщина покрытия – позволяет устранить незначительные неровности, царапины на металлических поверхностях, а также повысить срок эксплуатации внутренних стенок металлических емкостей или резервуаров;

Высокая адгезия – позволяет, без дополнительной обработки, создать прочное антикоррозионное и химически стойкое покрытие слоем до 300 мкм. (в сухом остатке), без предварительного грунтования, в том числе, на покрытых плотно сцепленными остатками ржавчины (до 80 мкм.);

Специальная эпоксидная смола –  обеспечивает формирование экстрапрочного покрытия надежно защищающего внутренние поверхности резервуаров от негативного воздействия влаги, химических веществ и возможных механических воздействий;

Термостойкость - позволяет покрытию работать в широком интервале температур, от -40°С до +90°С;

Отсутствие растворителей – делает состав экологичным и обеспечивает отсутствие резкого запаха при нанесении, что позволяет использовать грунт-эмаль на объектах с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями.

Образуемое покрытие проявляет длительную химическую и антикоррозионную стойкость при контакте или постоянном статическом воздействии:

- пива и иных спиртосодержащих продуктов (солода, коньяка, водки, вина);

- соков, лимонадов, сахара и сахарсодержащих пищевых продуктов;

- растительного масла, и других масло- и жиросодержащих продуктов;

- питьевой воды.

Назначение

Толстослойная грунт-эмаль «3 в 1» Эпостат Пищепром-300S, применяется для длительной защиты от коррозии внутренних стальных поверхностей резервуаров, предназначенных для хранения и переработки пищевых жидких продуктов, в том числе:

- сахарных сиропов;

- молочных продуктов;

- жиросодержащих продуктов;

- растительных и иных масел;

- спиртосодержащих продуктов;

- 96-процентного спирта.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Металл очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, жира, масел, коррозии и грязи в соответствии с ГОСТ 9.402 или поверхность, подготовленную до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501 (при окраске металлоконструкций подверженных постоянному воздействию агрессивных сред, рекомендуется подготовка металла не хуже Sa 2,5 по МС ISO 8501). Замасленные поверхности следует обезжирить. |  |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Затем, в компонент А, добавить компонент Б (отвердитель, поставляемый комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость, где произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости). |  |
| Состав наносить кистью, валиком, и безвоздушным распылением на сухую и полностью подготовленную поверхность. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | 10°С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Очистка оборудования | Ксилол, 646, Р-Универсал |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Для получения защитного слоя до 200 мкм. за один проход, составь наносить без добавления разбавителей. |  |
| Безвоздушное распыление - диаметр сопла 0,023 – 0.055” - давление 150- 200 бар. | Не требуется |
| Для получения защитного слоя 300 мкм. за один проход, состав наносить строго без добавления разбавителей. Нанесение следует производить, безвоздушным распылением с диаметром сопла 0.023 -. 0.055”, и давлением 150-200 бар. |  |

| Толщина мокрой пленки, мкм | Толщина сухой пленки, мкм | Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 360 | 160-200 | 400-450 | 12 |
| 540 | 300 | 500-800 | 12 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-060-01524656-2020 |
| Основа материала | Специальная эпоксидная смола с добавлением адаптированных антикоррозионных и химическистойких компонентов |
| Внешний вид пленки | Однородная полуглянцевая поверхность |
| Компонент А |  |
| Объем сухого остатка, % | 97-100 |
| Степень перетира, мкм, не более | 80 |
| Вязкость по Брукфильду, 20℃, шпиндель №7, 100 об./мин, мПа*с | 5000-20000 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |  |
| Цвет покрытия, RAL | 7040, другие цвета от 200 кг. |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20,0±0,5)° С, ч, не менее | 1 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 12 |
| Время высыхания до степени 1 (от пыли) при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 5 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Окончательный набор прочности (до эксплуатации в агрессивной среде), сут. | 7 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| 3%-го раствора хлорида натрия, ч, не менее | 720 |
| бензина, ч, не менее | 240 |
| масел, суток, не менее | 10 |
| воды, суток, не менее | 10 |
| Прочность пленки |  |
| При ударе, см, не менее | 40 |
| При изгибе, мм, не более | 10 |

Безопасность

Запрещается употреблять внутрь! Состав грунт-эмали является непищевым продуктом, его нельзя пить или пробовать на вкус. Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -35 до +40 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 25 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!