Аквастоун 2

SPRINT (УФ)

Светостойкая

сверхпрочная водно-полиуретановая грунт-эмаль

для бетонных полов внутри и снаружи помещений

- стойкость к УФ-излучению и атмосферостойкость

- возможность нанесения на влажный бетон

- сверхвысокая механическая прочность

- водостойкость

- ввод объекта в эксплуатацию (72 часа)

- пешеходные нагрузки (12 часов)

- химическая стойкость

- самогрунтующаяся

- экологичная

- глянцевая

Аквастоун 2 SPRINT (УФ) – сверхпрочная быстросохнущая грунт-эмаль с водоотталкивающими свойствами для защиты бетона и других минеральных поверхностей, эксплуатируемых в сухих и влажных помещениях, а также в условиях открытой атмосферы и подверженных усиленному механическому воздействию и нагрузкам.

Аквастоун 2 SPRINT (УФ) – двухкомпонентный экологически чистый материал на модифицированной водно-полиуретановой основе, с УФ-стойкими пигментами, образующий при высыхании прочное, глянцевое, гладкое покрытие.

Аквастоун 2 SPRINT (УФ) – не требует предварительного грунтования поверхности, покрытие является самогрунтующимся, при нанесении первого слоя заполняются поры бетона и образуется превосходная адгезионная прочность, после нанесения 2 слоя формируется сверхпрочное и долговечное глянцевое покрытие с повышенной стойкостью к истиранию и абразивному износу. Водная основа грунт-эмали Аквастоун 2 SPRINT (УФ) позволяет производить окрашивание бетона с остаточной влажностью до 15%, а ускоренный набор прочности, допускает начало пешеходной нагрузки уже через 12 часов после нанесения грунт-эмали.

Применение в составе материала современных, инновационных компонентов и УФ-стойких пигментов, придаёт финишному покрытию целый ряд преимуществ в сравнении с аналогичными эмалями:

- высокую стойкость к атмосферным воздействиям и УФ-излучению с возможностью применения как внутри помещений, так и на открытых площадках;

- возможность оперативного ввода в эксплуатацию окрашенной поверхности всего через 72 часа после окрашивания при t (20,0±0,5)°С;

- высокую механическую прочность и водостойкость финишного покрытия.

Экологически чистый состав грунт-эмали подразумевает отсутствие токсичных испарений и запаха, что делает материал комфортным при нанесении и безопасным для здоровья человека, и окружающей среды.

Аквастоун 2 SPRINT (УФ) применяется, как самостоятельное покрытие, а также в комплексной системе с водно-полиуретановой упрочняющей грунт-пропиткой «Аквастоун-2MS», что значительно позволяет увеличить срок эксплуатации покрытия.

Назначение

Износостойкая глянцевая грунт-эмаль для бетонных полов Аквастоун 2 SPRINT (УФ), обеспечивает длительную защиту бетонной поверхности и идеально подходит для нанесения на цементные, бетонные полы, а также поверхности с повышенными нагрузками:

- входные группы, лестницы, въездные зоны на объектах гражданского и промышленного назначения и т.д.:

- жилые и административные здания;

- медицинские учреждения;

- образовательные учреждения;

- производственные комплексы;

- склады и подсобные помещения;

- торговые центры, магазины, супермаркеты;

- крытые автомобильные парковки;

- типографии и т.д.

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Окрашиваемые поверхности должны быть подготовлены согласно Своду правил для изоляционных и отделочных покрытий СП 71.13330.2017 (СНиП 3.04.01-87). Подготовка включает следующие операции: – очистка поверхности, – шпаклевание трещин и раковин – просушивание сырых мест – шлифование. |  |
| Перед применением компоненты «А» и «Б» смешать с помощью миксера: сначала перемешать компонент «А» до получения однородного состава (особо тщательно промешать дно и углы тары), затем при перемешивании в емкость с компонентом «А» влить компонент «Б» и перемешивать до однородного состояния. |  |
| Нанесение |  |
| Температура проведения работ | от +5℃ до +35℃ |
| Относительная влажность, не более | 80 % |
| Очистка оборудования | Вода. Для засохшего состава – ацетон, ксилол, растворители 546, 548, 549, Р-4, Р-5. |
| Наносят кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на подготовленную поверхность. |  |
| Наносить рекомендуется толщиной мокрого слоя 100 мкм, что позволяет получить покрытие толщиной около 50 мкм на непористом основании. Второй слой для набора толщины наносить не ранее, чем через 2 часа. Рекомендуемая толщина сухого слоя покрытия на непористом основании – 50 мкм в качестве финишного покрытия по грунтовке и 100 мкм в качестве самостоятельного защитного покрытия, что соответствует расходу 150-300 г/м². |  |
| Для увеличения срока эксплуатации рекомендуется наносить Аквастоун 2 SPRINT (УФ) на грунтовку Аквастоун-2MS . |  |
| Покрытие полностью достигает эксплуатационных показателей при 20℃ через 3 суток после нанесения. С понижением температуры время отверждения увеличивается. |  |
| Срок эксплуатации |  |
| Не менее 5 лет |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Технические условия | 20.30.11-041-01524656-2020 |
| --- | --- |
| Основа материала | Акриловая водная дисперсия и ароматический изоцианатный отвердитель |
| Температура эксплуатации покрытия | От -50℃ до + 80℃ |
| Показатели. Компонент А (полуфабрикат) | Норма |
| Внешний вид | Вязкая жидкость |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,00,5)℃, с | 70-100 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 55-57 |
| Степень перетира, мкм, не более | 80 |
| Плотность (зависит от цвета), г/см³ | 1,30-1,40 |
| Компонент Б (отвердитель) | Норма |
| Внешний вид | Вязкая прозрачная бесцветная жидкость |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 96-100 |
| Плотность, г/см³ к.Б | 1,20-1,25 |
| Готовая к нанесению смесь (к.А+к.Б) |  |
| Укрывистость, (зависит от цвета) мкм, не более | 200 |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при (20±2)℃, ч, не менее | 3 |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃, ч, не более | 2,0 |
| Показатели отвержденного покрытия |  |
| Внешний вид покрытия после высыхания | Однородная глянцевая поверхность |
| Цвет покрытия, RAL | RAL 7040, База А. Колеровка в другие цвета: RAL Classic, NCS Index, Symhony на заказ от одного ведра в день обращения. |
| Адгезия к бетону, МПа, не менее | 1,3 |
| Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска | 60-90 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению композиции проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от плюс 4℃ до плюс 40℃.

Гарантийный срок хранения – 9 месяцев со дня изготовления

Тара: 22 кг и по согласованию с заказчиком.

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!