Полибетол-грунт

Полиуретановый

упрочняющий грунт без резкого запаха

для бетонных полов

- надёжно запечатывает поры бетонного основания

- улучшает адгезию с финишными покрытиями

- обеспыливает и упрочняет основание

- снижает расход финишных покрытий

- износостойкость и ударопрочность

- водостойкость

- полуматовый

Полибетол-грунт — высокоадгезионный полиуретановый грунтующий состав без резкого запаха. Предназначен упрочнения, обеспыливания и подготовки к окраске бетонных полов. Полибетол-грунт представляет собой однокомпонентную грунтовку на основе комплекса высококачественных преполимеров, растворителей и укрепляющих компонентов, отверждаемый влагой воздуха. Благодаря своей структуре, грунт надёжно запечатывает мелкие поры бетонного основания, значительно повышая прочность бетона, а также создаёт великолепную адгезию с финишными покрытиями.

Полиуретановый состав Полибетол-грунт при нанесении практически не имеет резкого неприятного запаха, что позволяет в комфортных условиях производить ремонт бетонного основания, не останавливая производственных процессов и ведения хозяйственной деятельности.

Высококачественное сырьё, сбалансированный состав грунта наделяют Полибетол-грунт отличительными эксплуатационными характеристиками:

- Отсутствие резкого неприятного запаха – без ухудшения прочностных характеристик полиуретанового покрытия делает нанесение грунта более комфортным практически на любых объектах промышленного и гражданского комплекса;

- Повышенная адгезия финишных покрытий – применение грунта крепко и надёжно сцепляет основание с финишным покрытием;

- Упрочнение основания – укрепляющие компоненты в составе грунта позволяют значительно упрочнить верхний слой обрабатываемой поверхности;

- Снижение расхода финишных покрытий – надёжное запечатывание бетонных пор позволяет добиться минимального расхода финишного материала.

Для достижения наилучшего результата и долговечности покрытия рекомендуется использовать Полибетол-грунт в качестве промежуточного слоя в комплексной системе:

- Полибетол-2 «COMFORT» - полуматовая полиуретановая двухкомпонентная эмаль без резкого запаха для бетонных полов;

- Полибетол - матовая полиуретановая эмаль для бетонных полов без органических растворителей;

- Полибетол-Ультра - глянцевая полиуретановая эмаль для бетонных полов без органических растворителей.

Данная мера позволит исключить образования дефектов покрытия и значительно улучшит сцепление с основанием.

Применение

Полиуретановая грунтовка без резкого запаха Полибетол-грунт применяется на объектах промышленного и гражданского назначения:

- автосервисы, автомойки и автомастерские,

- торговые и складские помещения,

- общественные помещения,

- многоэтажные парковки,

- гаражные комплексы,

- частные домостроения.

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Окрашиваемые поверхности должны быть подготовлены согласно Своду правил для изоляционных и отделочных покрытий СП 71.13330.2017 (СНиП 3.04.01-87). Подготовка включает следующие операции: – очистка поверхности – шпаклевание трещин и раковин – просушивание сырых мест – шлифование |  |
| Состав в емкости перемешать. Не требует разбавления. |  |
| Нанесение |  |
| Температура проведения работ, не ниже | -5°С |
| Относительная влажность, не более | 90% |
| Очистка оборудования | Р-Универсал, ксилол, сольвент, ацетон, растворители 646-650, Р-4, Р-5. |
| Наносить кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую поверхность. |  |
| Наносить рекомендуется в 1-2 прохода с суммарным расходом 0,14-0,2 кг на 1 м² гладкой поверхности. Для пористых поверхностей расход будет больше. При более толстых слоях возможно образование пузырей в высохшей пленке. Интервал межслойной сушки 8 ч при температуре 20℃ и влажности не менее 60 % |  |
| В качестве обеспыливающего укрепляющего покрытие достигает эксплуатационных показателей через 3 суток после нанесения при 20℃ и влажности не менее 60%. С понижением температуры и влажности время увеличивается. Наносить финифшный слой напольного покрытия можно через сутки. |  |
| Срок эксплуатации |  |
| Более года |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Технические условия | 20.30.12-002-01524656-2017 |
| --- | --- |
| Основа материала | раствор ароматических изоцианатных преполимеров |
| Температура эксплуатации покрытия | От -50℃ до + 70℃. |
| Цвет покрытия | Прозрачный с бледно-жёлтым оттенком |
| Показатели | Норма |
| Внешний вид | Вязкая жидкость |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,00,5)℃, с | 25-50 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 65-70 |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃ и влажности не менее 70%, ч, не более | 8 |
| Плотность, г/см³ | 1,15-1,20 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее | 0,45 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию минерального масла при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина при (20±2)℃, ч, не менее | 8 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению композиции проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от минус 40℃ до плюс 40℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения –6 месяцев со дня изготовления

Тара: 20 кг и по согласованию с заказчиком.

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!