Феррогрунт ST

Пенетрирующая

грунт-пропитка для защиты

железобетонных конструкций

- увеличивает адгезию с финишным покрытием

- пропитывает и упрочняет поверхность

- снижает расход финишного покрытия

- высокие гидроизолирующие свойства

- повышает морозостойкость

- обеспыливает основание

- создаёт БИОзащиту

Феррогрунт ST – обеспыливающая пенетрирующая грунт-пропитка, предназначенная для повышения адгезии основания с финишным покрытием, а также качественного улучшения эксплуатационных характеристик железобетонных изделий (ЖБИ) и иных минеральных поверхностей, эксплуатируемых в условиях высокой химической нагрузки и повышенной влажности.

Феррогрунт ST - бесцветный однокомпонентный состав, созданный на основе модифицированного винилхлорида, целевых и биоцидных добавок, делающих применение грунт-пропитки максимально эффективным и значительно повышающим эксплуатационные свойства обработанной поверхности.

Качественная обработка составом ЖБИ обеспечивает:

- создание высоких адгезионных свойств перед нанесением финишного покрытия;

- надежное запечатывание коррозионно-подверженных участков основания;

- возможность применения на поверхности с остаточной влажностью до 15%;

- защита от негативных факторов биологического поражения;

- обеспыливание поверхности.

За счет особой формулы состава и высокой проникающей способности, грунт-пропитка Феррогрунт ST решает одновременно несколько задач, и отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым к современным профессиональным пенетрирующим грунтам:

- глубокое проникновение в цементные поры и микротрещины с последующим обеспыливанием и упрочнением поверхности;

- создание высокоадгезионного подготовительного слоя необходимого для нанесения финишной эмали Бетокор 2TM;

- снижение расхода финишного покрытия;

- формирование гидроизоляционного слоя, препятствующего проникновению влаги к основанию и предотвращающего возникновение коррозии;

- механическую защиту от повреждений;

- химическую стойкость к проливам кислот, щелочей;

- увеличение срока службы финишного покрытия и железобетонных конструкций, благодаря активному биоцидному эффекту препятствующему появлению грибка и плесени.

- увеличение морозостойкости ЖБИ позволяет, в случае необходимости, использовать грунт-пропитку в качестве самостоятельного покрытия.

Для длительной защиты ЖБИ, рекомендуется комплексное применение пенетрирующей грунт-пропитки Феррогрунт ST и быстросохнущего химстойкого покрытия Бетокор 2TM. Образуемая система, позволит (при условии соблюдения технологии нанесения), обеспечить защиту окрашенной поверхности в условиях агрессивной промышленной среды на срок до 8-10 лет.

Назначение

Пенетрирующая грунт-пропитка Феррогрунт ST, предназначена для формирования защитно-адгезионного слоя на:

- железобетонных опорах, колоннах, ограждениях;

- ж/б плитах перекрытий, фасадных плитах и стеновых блоков;

- железобетонных каркасах, балках, фермах, столбах;

- бетонных заборах и панелях, ограждающих конструкциях;

- железобетонных трубах, кольцах колодцев, градирней;

- мостовых конструкциях, путепроводах, тоннелях;

- гидротехнических сооружениях, плотинах, набережных;

- очистных сооружениях, коллекторах, резервуарах;

- сельскохозяйственных объектах и сооружениях;

- фундаментных блоках ФБС, стенах и фасадах зданий.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Состав тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин)., уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. |  |
| Состав наносить кистью, валиком, пневматическим распылением на сухую и чистую поверхность. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | 0°С |
| Прочность основания: сжатие/прочность на отрыв, МПа, не менее | 20/1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 15 % |
| Разбавление, очистка оборудования | Ксилол |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Для получения высокоадгезионного покрытия, грунт-пропитку нанести в 1 или 2 слоя, с интервалом межслойной сушки 30 минут при температуре (20±2)°С. Состав наносить без добавления разбавителей. |  |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.4 – 2.5 мм - давление 3- 5 бар | Не требуется |
| Для получения высокоадгезионного покрытия при использовании метода воздушного распыления, состав наносить без добавления разбавителей. Использовать диаметра сопла 1.4 - 1.7 мм. Нанесение произвести в 2 слоя с межслойной сушкой 30 минут при температуре (20±2)°С. |  |

| Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, мин |
| --- | --- |
| 120-140 | 45 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия |  |
| Основа материала | Модифицированный винилхлорид с добавлением целевых и биоцидных компонентов |
| Внешний вид пленки | Однородная прозрачная |
| Готовый состав |  |
| Объем сухого остатка, % | 20 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 20-30 |
| Цвет покрытия | Бесцветная |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, мин, не более | 45 |
| Адгезионная прочность, Мпа, не менее | 0,9 |
| Готовность к пешеходным нагрузкам t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 8 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 1 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| 3%-го раствора хлорида натрия, ч, не менее | 120 |
| воды, ч, не менее | 240 |
| масел, суток, более | 10 |
| Прочность пленки |  |
| Твердость покрытия, по ТМЛ ТМ-1, не менее | 0,2 |
| При ударе, см, не менее | 60 |

Безопасность

Работы по нанесению пенетрирующей грунт-пропитки, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -10 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!