Аквастоун «2 в 1»

SPRINT

Износостойкая финишная грунт-эмаль

на водно-акриллитиевой основе

для бетонных полов

•	возможность нанесения на влажный бетон

•	формула «2 в 1»: не требует грунтования

•	быстрый ввод объекта в эксплуатацию

•	механическая прочность

•	отсутствие запаха

•	экологичность

•	водостойкость

•	полуматовая

Аквастоун «2 в 1» SPRINT – полуматовая, быстросохнущая грунт-эмаль на водно-акриллитиевой, предназначенная для защиты бетона и других минеральных поверхностей в сухих и влажных помещениях.

Аквастоун «2 в 1» SPRINT однокомпонентный водоразбавляемый состав, разработан на основе водно-акриллитиевой дисперсии с упрочняющими добавками, благодаря чему, покрытие Аквастоун «2 в 1» SPRINT при высыхании и полимеризации достигает высоких значений твёрдости плёнки и высокой устойчивости к истиранию.

Совокупность целевых компонентов позволяет использовать состав без предварительного грунтования поверхности (формула «2 в 1»), а также придает готовому покрытию целый спектр качественных преимуществ в защите бетонных оснований, по сравнению с обычными эмалями на водной основе:

•	быстрый ввод в эксплуатацию объекта;

•	высокую механическую прочность;

•	водостойкость.

Грунт-эмаль для бетонных полов Аквастоун «2 в 1» SPRINT при нанесении первого слоя надёжно заполняет поры бетонного основания, а при нанесении второго финишного слоя, образует на поверхности прочное покрытие отлично выдерживающее истирающие нагрузки, а благодаря инновационным компонентам покрытие со временем не стирается, а полируется при движении по нему, тем самым долговременно сохраняя внешний вид и защищая бетон.

Аквастоун «2 в 1» SPRINT максимально прост и удобен в применении. Водная основа эмали позволяет производить окрашивание бетона с остаточной влажностью до 15%, а благодаря ускоренному набору прочности, пешеходная нагрузка допускается уже через 12 часов после нанесения состава.

Состав полностью соответствует экологическим нормам и требованиям, поэтому Аквастоун «2 в 1» SPRINT рекомендуется к использованию в детских, дошкольных и медицинских учреждениях, а также в любых других общественных помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими нормами.

Применение

Аквастоун «2 в 1» SPRINT обеспечивает длительную защиту бетона, и идеально подходит для нанесения на бетонные и цементные поверхности на объектах гражданского и промышленного назначения:

•	жилые и административные здания;

•	медицинские учреждения;

•	образовательные учреждения;

•	производственные комплексы;

•	склады и подсобные помещения;

•	торговые центры, магазины, супермаркеты;

•	крытые автомобильные парковки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Окрашиваемые поверхности должны быть подготовлены согласно Своду правил для изоляционных и отделочных покрытий СП 71.13330.2017 (СНиП 3.04.01-87). Подготовка включает следующие операции: – очистка поверхности – просушивание сырых мест – шлифование с обязательным удалением цементного (известкового) молочка. |  |
| Состав в емкости тщательно перемешать строительным миксером до достижения однородности, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары. При необходимости вязкость снижать до рабочей добавлением воды. |  |
| Нанесение |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Относительная влажность воздуха, не выше | 80% |
| Очистка оборудования | Вода. Для засохшего состава – ацетон, ксилол, растворители 546, 548, 549, Р-4, Р-5. |
| Наносят кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую поверхность. |  |
| Рекомендуемый расход 200-500 г/м² (в зависимости от пористости основания) за один проход |  |
| Для увеличения срока эксплуатации рекомендуется бетонную поверхность предварительно загрунтовать составом Аквастоун-SMT. |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Технические условия |  | 20.30.11-037-01524656-2020 |
| --- | --- | --- |
| Основа материала |  | Водно-акриловая дисперсия |
| Температура эксплуатации покрытия | От -50℃ до + 70℃. |  |
| Цвет покрытия,RAL |  | Серый, RAL Classic, NCS Index, Symhony на заказ от одного ведра в день обращения. Подробности по цветам и стоимости уточняйте у менеджеров. |
| Показатели |  |  |
| Внешний вид |  | Однородная полуматовая поверхность |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)℃, с |  | 70-100 |
| Степень перетира по штрихам, мкм, не более |  | 90 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % |  | 55-60 |
| Укрывистость (зависит от цвета), мкм, не менее |  | 200 |
| Плотность (зависит от цвета), г/см³ |  | 1,30-1,35 |
| Толщина нестекающего слоя, мкм, не менее |  | 100 |
| Адгезия к бетону, МПа, не менее |  | 0,8 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±2,0)°С, ч, не более |  | 1,0 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее |  | 0,2 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее |  | 72 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению состава проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от +5℃ до +40℃.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара 20 кг

Внимание!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!