Феррогрунт SL

Полиуретановый

пенетрирующий грунт для защиты

железобетонных конструкций

- увеличивает адгезию с финишными эмалями

- снижает расход финишного покрытия

- высокие гидроизолирующие свойства

- отличные проникающие качества

- обеспыливает поверхность

- биозащитные свойства

- упрочнение бетона

Феррогрунт SL – пенетрирующий грунт, предназначенный для упрочнения, обеспыливания и гидроизоляции поверхности различных железобетонных изделий и конструкций (ЖБИ), а также иных минеральных оснований, с целью повышения их эксплуатационных характеристик и увеличения адгезии перед нанесением защитного финишного покрытия.

Феррогрунт SL - бесцветный однокомпонентный состав на основе модифицированной полиуретановой смолы с целевыми и биоцидными добавками, придающими пенетрирующему грунту такие отличительные качества как:

- высокая проникающая способность;

- упрочение и обеспыливание поверхности;

- надежная изоляция возможных коррозионных участков;

- повышение адгезионных свойств перед нанесением финишного покрытия;

- ускоренная полимеризация в условиях высокой влажности и пониженных температур (3 часа).

- защита от негативных факторов биологического поражения.

Благодаря особой формуле состава проникающая способность Феррогрунт SL – во многом превосходит уровень профессиональных грунтовок глубокого проникновения.

Применение пенетрирующего грунта обеспечивает:

- глубокое проникновение в цементные поры и микротрещины с последующим обеспыливанием и упрочнением поверхности;

- создание высокоадгезионного подготовительного слоя необходимого для нанесения финишной эмали Бетокор 2SM;

- снижение расхода финишного покрытия;

- формирование гидроизоляционного слоя, препятствующего проникновению влаги к основанию и предотвращающего возникновению коррозии;

- механическую защиту от повреждений;

- химическую стойкость к проливам кислот, щелочей;

- увеличение срока службы финишного покрытия и железобетонных конструкций, благодаря активному биоцидному эффекту препятствующему появлению грибка и плесени.

Для длительной защиты ЖБИ, рекомендуется комплексное применение пенетрирующего полиуретанового грунта Феррогрунт SL и полиуретановой экстрапрочной эмали Бетокор 2SM, Образованная система, позволит (при условии соблюдения технологии нанесения), сохранить защитные качества в условиях агрессивных промышленных сред и холодного климата в течение 17 лет, а в условиях тропического и морского климата – 12 лет!

Назначение

Пенетрирующий грунт Феррогрунт SL предназначен для создания промежуточного упрочняющего адгезионного и гидроизолирующего слоя на:

- железобетонных опорах, колоннах, ограждениях;

- ж/б плитах перекрытий, фасадных плитах и стеновых блоков;

- железобетонных каркасах, балках, фермах, столбах;

- бетонных заборах и панелях, ограждающих конструкциях;

- железобетонных трубах, кольцах колодцев, градирней;

- мостовых конструкциях, путепроводах, тоннелях;

- портовых и речных сооружениях;

- гидротехнических сооружениях, плотинах, набережных;

- очистных сооружениях, коллекторах, резервуарах;

- сельскохозяйственных объектах и сооружениях;

- фундаментных блоках ФБС, стенах и фасадах зданий.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Состав тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин)., уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. |  |
| Состав наносить кистью, валиком на сухую и чистую поверхность. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | 0°С |
| Прочность основания: сжатие/прочность на отрыв, МПа, не менее | 20/1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 4 % |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Р-универсал |
| Состав нанести в 1 или 2 слоя, с интервалом межслойной сушки 3 часа при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости разбавителем Р-универсал, но не более 5 % от объёма материала. |  |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.4 – 2.5 мм - давление 3- 5 бар | Не более 5% |
| Состав довести до рабочей вязкости разбавителем Р-универсал, но не более 5% от объёма материала с использованием диаметра сопла 1.4 - 1.7 мм. Нанесение произвести в 2 слоя с межслойной сушкой 3 часа при температуре (20±2)°С. |  |

| Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, ч |
| --- | --- |
| 120-140 | 3 |

| Безвоздушное нанесение - диаметр сопла 0.017 – 0.021” - давление 150- 200 бар. | Не требуется |
| --- | --- |
| Состав наносить строго без добавления разбавителей. Нанесение следует производить, безвоздушным распылением с диаметром сопла 0.017 -. 0.021”, и давлением 150-200 бар. |  |

| Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, ч |
| --- | --- |
| 200-250 | 5 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-042-01524656-2020 |
| Основа материала | Модифицированная полиуретановая смола с целевыми добавками |
| Внешний вид пленки | Однородная прозрачная |
| Готовый состав |  |
| Объем сухого остатка, % | 25 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 30 |
| Цвет покрытия | Бесцветная |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 3 |
| Адгезионная прочность, Мпа, не менее | 0,9 |
| Готовность к пешеходным нагрузкам t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 3 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| 3%-го раствора хлорида натрия, ч, не менее | 24 |
| воды, ч, не менее | 48 |
| Прочность пленки |  |
| Твердость покрытия, по Шору | 90 |

Безопасность

Работы по нанесению пенетрирующего полиуретанового грунта проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -10 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!