Ламерон-2

Барьер (УФ)

Запечатывающее

УФ-стойкое полиуретановое покрытие

для усиленной защиты окрашенных металлов

- защита окрашенных поверхностей в любых климатических условиях

- превосходная адгезия ко всем типам органорастворимых ЛКМ

- многократное усиление износостойкости покрытия за 1 слой

- высокая стойкость к УФ-излучению

- стойкость к морской и пресной воде

- устойчивость к агрессивным средам

- непревзойденная прочность

- высокоглянцевое

- прозрачное

Ламерон-2 Барьер (УФ) – высокоглянцевое прозрачное запечатывающее покрытие для создания сверхпрочного защитного барьера на поверхности окрашенных металлоконструкций, эксплуатируемых в различных климатических условиях, в том числе в условиях агрессивной промышленной среды.

Ламерон-2 Барьер (УФ) – высокотехнологичный двухкомпонентный состав на основе модифицированных полиуретановых высокомолекулярных смол с добавлением инновационных компонентов и группы специальных УФ-фильтров.

Ламерон-2 Барьер (УФ) разработан для создания усиленной защиты окрашенных металлоконструкций. Разработанное на основе полиуретана покрытие наносится в 1 слой придавая окрашенным покрытиям дополнительную износостойкость, твердость и высокие декоративно-защитные эксплуатационные свойства.

Покрытие, образованное Ламерон-2 Барьер (УФ) обеспечивает:

- барьерную защиту окрашенной поверхности от атмосферного воздействия, влаги, агрессивных сред;

- высокую защиту окрашенной поверхности от механических и химических воздействий;

- многократное усиление износостойкости и ударопрочности финишного покрытия;

- грязеотталкивающие качества поверхности;

- усиление и сохранение насыщенности цвета лакокрасочного покрытия.

Модифицированная формула высокоглянцевого УФ-стойкого покрытия Ламерон-2 Барьер (УФ) образует прозрачное, водостойкое, легкоочищаемое финишное покрытие высокой плотности, которое всего за одно нанесение полностью запечатывает окрашенную поверхность и образует надежный эластичный полимерный слой, отличающийся прогрессивными техническими характеристиками:

- УФ-фильтры - 2-х диапазонов: UV-A (длинноволновых) и UV-B (коротковолновых) защищают покрытие от разрушения и пожелтения;

- Кристальная прозрачность – покрытие усиливает насыщенность цвета окрашенных металлоконструкций и не меняет цвет под действием прямых солнечных лучей оставаясь абсолютно прозрачным и сохраняя глянцевый блеск;

- Инновационные компоненты – усиливают стойкость покрытия к воздействию спиртов, нефти, растворов органических кислот и щелочей, морской и пресной воды, бензина и прочих горюче-смазочных материалов;

- Ускоренное время высыхания - позволяет всего через 2 часа получить прочный защитный слой, увеличивающий сохранность и целостность запечатанных покрытий на долгий срок, позволяя снизить трудозатраты на проведение дополнительных ремонтно-окрасочных работ.

Полиуретановое запечатывающее покрытие Ламерон-2 Барьер (УФ) обладает высокой адгезией к большинству типов ЛКМ - за исключением ЛКМ на водной основе.

Назначение

Ламерон-2 Барьер (УФ), предназначен для создания дополнительного, запечатывающего защитного слоя на окрашенных ранее поверхностях:

- строительных металлоконструкций;

- стальных резервуаров и ёмкостей под воду;

- металлических площадок и бассейнов;

- строительной и сельскохозяйственной техники;

- железнодорожного и городского транспорта;

- опор линий электропередачи, вышек сотовой связи;

- нефтегазопроводов, цистерн, нефтехранилищ;

- надводных частей кораблей;

- мостов, гидротехнических сооружений, приборов, и прочего оборудования.

Комплексное применение защитного покрытия Ламерон-2 Барьер (УФ), совместно c грунт-эмалями на полиуретановой основе:

- Полиуретол 20S (УФ);

- Полиуретол (УФ);

- Полиуретол 80S (УФ);

- Быстромет-2 20S (УФ);

- Быстромет-2 70S (УФ);

- Цикроль-2SH (УФ).

По схеме окраски: 1 слой грунт-эмали - 1 слой Ламерон-2 Барьер (УФ)

Образует ударопрочное износостойкое покрытие, способное при условии соблюдения технологии нанесения, длительное время сохранять защитные и декоративные свойства покрытия в условиях умеренного, тропического и морского климата.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Удалить с окрашенной металлической поверхности масляные пятна, соли и прочие загрязнения. Устранить имеющиеся дефекты лакокрасочного слоя или грунтовки. |  |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| В компонент А добавить компонент Б (отвердитель, поставляемый комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости). |  |
| Состав наносить в 1 или 2 слоя, кистью, валиком или воздушным распылением на сухую, очищенную поверхность. |  |
| Для исключения конденсации влаги, температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°С выше точки росы. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | 0°С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Очистка оборудования | Р-универсал |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Для получения запечатывающего покрытия 25-35 мкм. «за один проход», композицию наносить без добавления разбавителей. |  |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.7 – 2.0 мм - давление 2-3 бар | Не требуется |
| Для получения запечатывающего покрытия до 35 мкм. «за один проход», при использовании метода воздушного распыления, необходимо использовать диаметр сопла 1.7-2.0 мм. Нанесение композиции произвести без добавления растворителей. |  |
| Для получения запечатывающего покрытия свыше 35 мкм. «набором» при использовании метода воздушного распыления, необходимо использовать диаметр сопла 1.7-2.0 мм. Нанесение композиции произвести без добавления разбавителей в 2 слоя с межслойной сушкой 45-50 мин при температуре (20±2)°С. |  |

| Толщина мокрой пленки, мкм | Толщина сухой пленки, мкм | Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 45-54 | 25-35 | 90-100 | 2 |
| 72-99 | 40-55 | 170-200 | 4 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия |  |
| Основа материала | Модифицированная полиуретановая высокомолекулярная смола, УФ-фильтры. |
| Внешний вид пленки | Однородная глянцевая поверхность |
| Компонент А |  |
| Объем сухого остатка, % | 20-25 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 15-25 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 2), сек, не менее | 40-60 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |  |
| Цвет покрытия | Бесцветное |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20,0±0,5)° С, ч, не менее | 6 |
| Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5)°С, часов, не более | 1 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, часов, не более | 2 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 3 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| бензина, ч, не менее | 48 |
| масел, ч, не менее | 72 |
| воды, ч, не менее | 72 |
| Прочность пленки |  |
| При ударе, см, не менее | 50 |
| При изгибе, мм, не более | 1 |

Безопасность

Работы по нанесению УФ-стойкого покрытия, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -10 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!