Акваметаллик-2

«Люкс» (УФ)

Водно-полиуретановая

сверхпрочная антикоррозионная грунт-эмаль «3в1»

для всех типов металлов

- превосходная адгезия ко всем типам металлов

- не требует предварительного грунтования

- стойкость к воздействию нефтепродуктов

- стойкость к растворам кислот и щелочей

- стойкость к морской и пресной воде

- улучшенная износостойкость

- высокая атмосферостойкость

- стойкость к УФ-излучению

- ускоренное высыхание

- морозостойкость

- формула "3 в 1"

- глянцевая

Акваметаллик-2 «Люкс» (УФ) – быстросохнущая сверхпрочная грунт-эмаль «3в1» для формирования надежной антикоррозионной и механической защиты всех типов металлов, эксплуатирующихся внутри и снаружи помещений при различных климатических условиях.

Акваметаллик-2 «Люкс» (УФ)– двухкомпонентный состав на водно-полиуретановой основе с высоким содержанием ингибиторов коррозии, преобразователей ржавчины и целевых добавок. Благодаря оптимальной формуле «3 в 1» с помощью грунт-эмали возможно легко и быстро проводить окрасочные работы без предварительной подготовки и грунтования поверхности, так как продукт уже совмещает в себе:

- антикоррозионный грунт;

- преобразователь ржавчины;

- финишное покрытие.

Ультрасовременные активные компоненты, содержащиеся в составе грунт-эмали, после полимеризации, создают высококачественное покрытие, демонстрирующее превосходные защитные и эксплуатационные свойства:

- грязе- и водоотталкивающий барьер - препятствует проникновению воды и влаги, сводя к минимуму возникновение активных коррозионных процессов;

- высокая износостойкость и УФ-стойкость - дает возможность применения грунт-эмали на поверхностях, подвергающихся высоким механическим и истирающим нагрузкам, в том числе на металлических полах, ступенях, подвижных элементах станков и оборудования, как в помещениях, так и на улице;

- ускоренное время высыхания - позволяет наносить второй слой грунт-эмали всего через 2 часа после нанесения первого;

- экологичность и отсутствие запаха - позволяют проводить работы по окрашиванию металлических конструкций в закрытых и слабопроветриваемых помещениях без остановки технологических процессов;

- высокий глянец плёнки - наделяет окрашенные конструкции превосходным декором.

При соблюдении технологии нанесения (в 2 слоя), антикоррозионное покрытие Акваметаллик-2 «Люкс» (УФ), сохраняет свои защитные и декоративные качества на срок от 17 лет!

Назначение

Водно-полиуретановая грунт-эмаль Акваметаллик-2 «Люкс» (УФ), применяется для получения длительной антикоррозионной защиты:

- ангаров;

- трубопроводов;

- мостов и гидросооружений;

- эстакад и платформ;

- железнодорожного транспорта;

- сельскохозяйственной техники;

- строительных транспортных средств;

- опор линий электропередачи, вышек сотовой связи;

- нефтегазопроводов, цистерн, нефтехранилищ.

Акваметаллик-2 «Люкс» (УФ) предназначена для защиты любых изделий из металла, эксплуатируемых в условиях агрессивной промышленной атмосферы умеренного, тропического и холодного климата.

Состав полностью соответствует экологическим нормам и требованиям, в следствии чего может быть рекомендован к использованию в детских и медицинских учреждениях, а также в любых других общественных помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими нормами.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Металл очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, жира, масел, коррозии и грязи в соответствии с ГОСТ 9.402 или поверхность, подготовленную до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501. При окраске морских судов, подвижного состава, металлоконструкций подверженных постоянному воздействию агрессивных сред, рекомендуется подготовка металла не хуже Sa 2,5 по МС ISO 8501. |  |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| В Компонент А добавить в компонент Б (отвердитель, поставляемый комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости). |  |
| Состав наносить в 1 или 2 слоя, кистью, валиком или воздушным распылением на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность. |  |
| Для исключения конденсации влаги, температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°С выше точки росы. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Разбавление, очистка оборудования | Вода |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Для получения защитного слоя «за один проход», грунт-эмаль наносить без добавления разбавителей. |  |
| Для получения защитного слоя методом «набора», грунт-эмаль нанести в 2 слоя, с интервалом межслойной сушки 2 часа при температуре (20±2)°С. |  |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.7 – 2.0 мм - давление 2-3 бар | Не требуется |
| Для получения защитного слоя «за один проход», при использовании метода воздушного распыления, необходимо использовать диаметр сопла 1.7-2.0 мм. Нанесение произвести без добавления разбавителей. |  |
| Для получения защитного слоя методом «набора» при использовании метода воздушного распыления, необходимо использовать диаметр сопла 1.7-2.0 мм. Нанесение произвести без добавления разбавителей в 2 слоя с межслойной сушкой 2 часа при температуре (20±2)°С. |  |

| Толщина мокрой пленки, мкм | Толщина сухой пленки, мкм | Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 45-55 | 120-140 | 6 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.11-041-01524656-2020 |
| Основа материала | Полиуретановая дисперсия с активными целевыми добавками, преобразователем ржавчины, вода |
| Внешний вид пленки | Однородная глянцевая поверхность |
| Компонент А |  |
| Объем сухого остатка, % | 50-58 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 60-90 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |  |
| Цвет покрытия | Базовые цвета: база А, база С, RAL 7040. Колеровка в другие цвета: RAL Classic, NCS Index, Symhony на заказ от одного ведра в день обращения. Подробности по цветам и стоимости уточняйте у менеджеров. |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20,0±0,5)° С, ч, не менее | 3 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, часов, не более | 6 |
| Адгезия, балл, не более | 0 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 3 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| бензина, ч, не менее | 72 |
| масел, ч, не менее | 72 |
| воды, ч, не менее | 72 |
| Прочность пленки |  |
| Твердость по ТМЛ ТМ-1 | 0,4 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Рабочий интервал температур после набора прочности | От -50 до +70°С |

Безопасность

Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —9 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!